ПС-Грунт

полиуретановая грунтовка для защиты бетонных полов

- значительно улучшает адгезию финишного слоя

- снижает расход финишного покрытия

- простота и удобство нанесения

ПС-Грунт — однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов.

Полиуретановая грунтовка обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает упрочнение и обеспыливание основания. Отверждается влагой воздуха.

ПС-Грунт устойчив к воздействию, моющих средств и атмосферных осадков.

Применение

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт предназначается для грунтования бетонных и асфальтобетонных полов промышленного и гражданского назначения: складов, цехов, ангаров, многоэтажных парковок, гаражных комплексов, автосервисов, автомастерских и т.д.

Грунтовка по бетону применяется в качестве подготовительного слоя перед нанесением полиуретановой эмали Полимерстоун-1 и наливного пола Полимерстоун-2.

Необходимо отметить, что только качественно проведённое грунтование обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

Способ применения

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Поверхность не должна быть рыхлой, т.к. бетон, не имеющий прочности будет разрушаться под покрытием.

Способ применения

Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

- Грунт наносится на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя (2 слой наносится, через 3 часа после нанесения первого, но не более, чем через сутки).

- Проведение грунтовочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от 0˚С до +30˚С. и относительной влажностью воздуха – не выше 80 %.

- Температура поверхности не должна превышать +40˚С

- Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более— 3часов.

- Рабочий интервал температур после набора прочности от -50˚С до +70˚С

- Окончательный набор прочности, через 3 суток (в случае использования, как самостоятельного покрытия)

Расход

Расход краски составляет 120 г. на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

От -30 до +35 °С

Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. 
Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20л.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | полиуретан с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 25 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 0.9 |
| Цвет | бесцветный |
| Твердость покрытия, по Шору | 90 |
| ТУ | 20.30.12-002-01524656-2017 |