Тексипол 2SH

Эпоксидная

износостойкая быстросохнущая эмаль

для бетонных полов

- высокая износостойкость и ударопрочность

- начало пешеходной нагрузки (12 ч.)

- ввод объекта в эксплуатацию (72 ч.)

- толстослойное нанесение (до 200 мкм)

- отличная маслобензостойкость

- высокая химическая стойкость

- с антискользящим эффектом

- водостойкость

- эластичность

- матовая

Тексипол 2SH – быстросохнущая износостойкая эпоксидная эмаль с водоотталкивающими свойствами, предназначенная для защиты бетона и других минеральных поверхностей испытывающих высокие механические, и химические воздействия.

Тексипол 2SH – это двухупаковочный материал на основе нано-модифицированной эпоксидной смолы с высоким содержанием активных компонентов.

Тексипол 2SH – допускает нанесение на подготовленное бетонное основание, без предварительного грунтования. Оптимально сбалансированный состав быстросохнущей эмали образует долговечное матовое покрытие с отличными водоотталкивающими качествами и стойкостью к абразивному износу. Высокая прочность эпоксидного покрытия позволяет выдерживать нагрузки, образуемые колёсным транспортом, и сохранить целостность красочной плёнки на весь период службы эмали.

Активные компоненты в составе материала придают финишному покрытию химическую инертность и адаптируют его к многочисленным влажным уборкам, с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Матовая фактура покрытия обладает «антискользящим эффектом» влияющим на безопасность эксплуатации пола, при этом такая поверхность поглощает свет и исключает излишнее бликование поверхности.

Дополнительной отличительной особенностью состава является высочайшая скорость высыхания:

- Нанесение второго слоя эмали – производится уже через 30 минут после нанесения первого, максимально ускоряя процесс окрасочных работ;

- Начало пешеходной нагрузки – допускается всего через 12 часов после окрашивания поверхности;

- Окончательный набор прочности эмали – достигается через 72 часа, что позволяет оперативно ввести объект в эксплуатацию.

При нанесении на низкомарочные (ниже марки М300) пористые, пылящие бетонные основания, или на бетон с остаточной влажностью не более 10%, рекомендуется использовать комплексную систему покрытий из эпоксидной упрочняющей грунт-пропитки Эпоксол и быстросохнущей эпоксидной эмали Тексипол 2SH.

Образуемое финишное покрытие проявляет химическую стойкость при длительном воздействии:

- солёной и пресной воды, растворов солей и щелочей;

- бензина, дизельного топлива и минеральных масел;

- облива растворами кислот и органических растворителей.

Назначение

Быстросохнущая износостойкая эмаль для бетонных полов Тексипол 2SH рекомендуется для окрашивания бетонных полов:

- многоэтажных парковок, гаражных комплексов;

- помещений газо-химического комплекса;

- торговых и складских помещений;

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- автосервисов, автомоек;

- бойлерных и котельных;

- типографий и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 10 % |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол, Р-универсал |
| Для получения финишного покрытия толщиной до 100 мкм. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала . |
| Для получения финишного покрытия толщиной до 200 мкм. «за один проход», наносить без добавления разбавителей. |
| Для получения финишного покрытия толщиной свыше 200 мкм. «набором», наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 30 мин при температуре (20±2)°С. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 80-100 | 160-180 | 45 мин. |
| 300 | 200 | 340-360 | 1 ч |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-030-01524656-2019 |
| Основа материала | Модифицированная высокомолекулярная эпоксидная смола |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, другие цвета от 200 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 10 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 720 |
| бензина, ч, не менее | 240 |
| масел, суток, не менее | 10 |
| воды, ч, не менее | 240 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 60 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,4 |

Безопасность

Работы по нанесению эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!