Эпоксипол-2 «COMFORT»

Эпоксидная

двухкомпонентная эмаль без резкого запаха

для бетонных полов в помещениях (полуглянцевая)

- возможность нанесения толстослойного покрытия до 500 мкм

- без резкого, неприятного запаха при нанесении

- температура эксплуатации -40˚С до +100˚С

- высокая стойкость к кислотам и ГСМ

- водостойкая, водонепроницаемая

- ударопрочная, твердоэластичная

- полуглянцевая

Эпоксипол-2 «COMFORT» — высокопрочная износостойкая эпоксидная эмаль без резкого запаха. Предназначена для защиты бетонных полов и других минеральных поверхностей испытывающих высокие механические и химические нагрузки. Рекомендована к применению в помещениях производственных, общественных и жилых зданий.

Эпоксипол-2 «COMFORT» двухкомпонентная эмаль на основе эпоксидных смол, упрочняющих компонентов и нетоксичного деароматизированного разбавителя. Покрытие не имеет резкого, неприятного запаха при нанесении, что позволяет в комфортных условиях производить окраску и ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности на объекте.

Оптимально сбалансированный состав эмали Эпоксипол-2 «COMFORT» позволяет получить прочное и долговечное полуглянцевое покрытие с отличными исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Высокая ударопрочность и твердоэластичность – финишное покрытие выдерживает повышенные механические и ударные нагрузки, образуемые в том числе эксплуатацией колёсного транспорта;

- Водостойкость и химическая инертность – покрытие устойчиво к воздействию нефтехимии, надолго сохраняет первоначальный внешний вид защищая бетонные поверхности от загрязнений и адаптировано к многочисленным влажным уборкам, с применением различных моющих средств бытовой и технической химии;

- Отсутствие резкого неприятного запаха без ухудшения прочностных характеристик эпоксидного покрытия, делает нанесение эмали более комфортным и безопасным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса.

Эпоксидная эмаль Эпоксипол-2 «COMFORT», рекомендована к применению на бетонные основания марки не ниже М250 в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- авторемонтные мастерские, гаражи и ангары;

- торговые и производственные помещения;

- детские и медицинские учреждения;

- предприятия здравоохранения;

- складские помещения;

- самолётные ангары.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать эпоксидную эмаль Эпоксипол-2 «COMFORT» в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

- Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект эпоксидной эмали Эпоксипол-2 «COMFORT» включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 5 % |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол, Р-универсал |
| Эмаль наносится на заранее загрунтованную поверхность при помощи валика для шероховатых поверхностей. Состав равномерно распределяется по поверхности, избегая образования луж и подтёков. Все операции по смешиванию и нанесению должны быть проведены в течении 30 мин при 20°С. Второй слой рекомендуется наносить через 8-12 часов. |  |

| Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход состава А+Б, г/м2 | Время высыхания до пешеходных нагрузок, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 100 | 160-200* | 24 |
| 200 | 350-400* | 36 |

*Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, от метода нанесения, а также квалификации исполнителей работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-004-01524656-2017 |
| Основа материала | Модифицированная высокомолекулярная эпоксидная смола, упрочняющие компоненты, деароматизированный разбавитель |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 99 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 80 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 27 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!