Эпоксипол-2 SPRINT

Эпоксидная

быстросохнущая химстойкая

двухкомпонентная грунт-эмаль

для бетонных оснований

- самогрунтующееся быстросохнущее покрытие «2 в 1»

- высокая механическая и химическая прочность

- щелочестойкое кислотостойкое стойкое к ГСМ

- ускоренный ввод объекта в эксплуатацию

- универсальность применения

- антискользящая поверхность

- матовая

Эпоксипол-2 SPRINT – быстросохнущая эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль «2 в 1» для защиты различных бетонных оснований и конструкций, подверженных повышенным механическим и химическим нагрузкам.

Грунт-эмаль для бетонных полов Эпоксипол-2 SPRINT представляет собой специальный быстросохнущий самогрунтующийся состав на эпоксидной основе. Суспензия активных компонентов в растворе модифицированных эпоксидных смол, позволяет решать срочные задачи по защите бетонных оснований в кратчайшие сроки.

Скорость высыхания грунт-эмали Эпоксипол-2 SPRINT до нанесения второго слоя при толщине первого слоя до 100 мкм составляет всего 50-60 мин, а пешеходная нагрузка возможна уже через 12-15 часов, полное же высыхание и полимеризация происходит за 48-72 часа в зависимости от температуры воздуха и основания.

Эпоксипол-2 SPRINT – состав, созданный с использованием передовых технологий, придающих покрытию исключительные эксплуатационные свойства:

- быстрое время высыхания 2-х слоёв (12 часов до пешеходных нагрузок при температуре +20°С);

- универсальность применения достигается благодаря формуле «2 в 1» - грунт и эмаль;

- высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям;

- водостойкость и водонепроницаемость;

- эстетичный внешний вид обработанной поверхности.

Назначение.

Быстросохнущая грунт-эмаль для бетонных полов Эпоксипол-2 SPRINT, рекомендована к применению в помещениях гражданского и промышленного назначения:

- торговых и складских помещений;

- ангаров, складских терминалов;

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- многоэтажных парковок;

- автосервисов, автомоек;

- гаражных комплексов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть, валик, телескопический стержень, малярная ванночка, малярная лента (при необходимости) | Ксилол |
| Последовательность нанесения слоёв |
| Для нанесения первого грунтовочного слоя Эпоксипол-2 SPRINT, состав необходимо разбавить Ксилолом (не более 15% от объёма), для получения лучшей проникающей способности, укрепления основания и улучшения адгезии финишного слоя. Грунтовочный слой равномерно распределяется по поверхности при помощи валика для шероховатых поверхностей и кисти в труднодоступных местах. Второй, финишный слой наносится через 50-60 минут после нанесения первого слоя, без добавления разбавителей. |
| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, сут, не более |
| 200-350 | 12 | 3 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Нано-модифицированная эпоксидная смола, целевые добавки, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 68-72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия | 7040 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 12 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 2 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +50°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!