Нержамет

грунт-эмаль «3 в 1» по металлу и ржавчине

для наружных работ

- усиленные антикоррозионные свойства

- повышенная адгезия к металлам

- простота и удобство нанесения

- отличная укрывистость

- формула «3 в 1»

- быстросохнущая

- полуглянцевая

Нержамет — полуглянцевая быстросохнущая грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для антикоррозионной защиты черных металлов эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.

Нержамет - однокомпонентный состав на алкидно-уретановой основе с добавлением активных антикоррозионных компонентов.

Современная формула «3 в 1» грунт-эмали Нержамет и превосходная адгезия к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволит без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное покрытие уже с первого нанесения. Наличие в составе грунт-эмали активных компонентов, включающих в себя преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль обеспечит длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения.

Грунт-эмаль Нержамет обладает высокой укрывистостью, вследствие чего при нанесении образует ровную полуглянцевую защитную плёнку.

Применяется в качестве самостоятельного покрытия с гарантированным сроком эксплуатации покрытия не менее 8 лет, при соблюдении условий нанесения в два слоя!

Чтобы продлить срок эксплуатации покрытия, рекомендуется применение совместно с грунтом Грункор.

Назначение

Антикоррозионная грунт-эмаль Нержамет применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом.

Нержамет позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии:

- строительных металлоконструкций;

- труб и трубопроводов;

- металлических гаражей;

- ворот, заборов, оград;

- металлоизделий, деталей машин и механизмов;

- оборудования;

- железобетонных конструкций и крыш.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Растворитель Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 мм - давление 3 - 5 бар. | не более 10 % |
| Для получения защитного слоя 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 15-20 мин при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, мин (20±2)°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50-60 | 100-150 | 4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| Основа материала | Алкидно-уретановая смола, антикоррозионные добавки, преобразователь ржавчины, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |
| Грунт-эмаль |  |
| Объем сухого остатка, % | 60-65 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек., не менее | 60-120 |
| Готовый состав |  |
| Цвет покрытия, RAL | База А, база С, белый, RAL 1028, RAL 3009, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 7040, RAL 9005. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от 20 кг. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, ч., не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч., не более | 4 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности при 20,0±0,5°С, сут. | 5 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 3 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!